Модификация «Броня. Стандарт» и «Броня. Стандарт. НГ» высокоэффективна при теплоизоляции различных трубопроводов (горячее и холодное водоснабжение, теплотрассы, паропроводы, системы охлаждения и т.д.), а также вентиляционных коробов, автоклавов, печей, котлов, бойлеров, цистерн, емкостей, контейнеров, рефрижераторов и т.д. Теплоизоляционное покрытие «Броня. Стандарт» и «Броня. Стандарт. НГ» наносят на различные металлические несущие конструкции для устранения мостиков холода и исключения образования конденсата.

Конденсат – это выделение влаги из пара, который переходит в жидкое состояние. Риск появления конденсата увеличивается обратно пропорционально температуре внутреннего стекла. Чем она ниже – тем выше вероятность образования конденсата. Запотеванию окон способствует также и повышенная влажность в доме.

Мостик холода – участок стены, чаще всего в местах стыка с другой поверхностью, через который теряется около половины тепловой энергии дома. Такие потери ведут не только к отсутствию комфортабельности жилья, но и к значительному уменьшению срока эксплуатации здания.

Данная модификация является пленкообразующей и поэтому наносить ее рекомендуется по одному слою (толщиной не более 0,5 мм) в сутки. К примеру, для того, чтобы получить теплоизоляционное покрытие «Броня. Стандарт» и «Броня. Стандарт. НГ» общей толщиной 2 мм, необходимо нанести 4 слоя толщиной по 0,5 мм с межслойной сушкой по 24 часа. Наносить жидкую теплоизоляцию «Броня. Стандарт» и «Броня. Стандарт. НГ» можно малярной кистью, шпателем, либо аппаратом безвоздушного распыления «Graco».

Лабораторный расход жидкой теплоизоляции «Броня» составляет 1 литр на 1 кв.м теплоизолируемой поверхности при толщине слоя 1 мм. При объемах нанесения жидкой теплоизоляции на поверхность, площадью больше 100 кв.м, рекомендуется закладывать на перерасход 10% если нанесение планируется производить кистью или шпателем. От 10% до 30% (в зависимости профессионализма маляра и погодных условий) может повыситься расход материала при нанесении аппаратом безвоздушного распыления.